## Lastenboekomschrijving

# Ubbink AERFOAM GEISOLEERD LEIDINGSYSTEEM

Fabrikant		Ubbink

Handelsmerk		Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem

Omschrijving

De Ubbink Aerfoam geïsoleerde kanalen worden toegepast om warmteverliezen en condensvorming in luchtverdeelsystemen voor ventilatie, luchtverwarming of luchtkoeling te voorkomen. Het Aerfoam assortiment is compleet en afhankelijk van de gevraagde capaciteit zijn diverse diameters beschikbaar.

Systeem
Dit zeer goed geïsoleerd en geluidsabsorberend leidingsysteem heeft dankzij de gladde binnenwand een zeer laag drukverlies. De kanalen zijn vervaardigd uit EPE en zijn licht van gewicht, eenvoudig te snijden, buigzaam en slagvast. 
Het systeem wordt CO²-neutraal geproduceerd en heeft hierdoor een zero-carbon footprint.

Productkenmerken

- Het assortiment is compleet en zeer uitgebreid (buislengten, bochten, T- & Y-stukken, koppelstukken, verloopstukken en beugels)

- De buislengtes zijn verkrijgbaar in lengtes van 2 meter. De bochten in 15°, 30°, 45° en 90°.

- Alle Aerfoam kanalen hebben een wanddikte van 16mm.

- Het Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem is beschikbaar in 5 diameters: 125, 150, 160, 180 en 200.

- De buislengten, bochten en T-stukken  zijn vervaardigd uit EPE. Het Y-stuk in EPP en de koppelstukken in PP.

- Het geïsoleerd leidingsysteem heeft een luchtdichtheidsklasse D en een temperatuurbereik van -30°C tot +60°C.

- Dankzij het koppelstuk wordt het systeem zonder tape noch gereedschap gemonteerd. Het systeem is hierdoor ook demonteerbaar en eenvoudig te reinigen.

Productspecificaties

| Dichtheid | 30kg/m³ |
| --- | --- |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0.041 W/m. K (EN12667) |
| Warmteweerstand | R = 0.39 m² K/W |
| Brandklasse | B1 (EN4102) |
| Brandgedrag | Klasse E (EN13501) |
| Luchtdichtheid | Klasse D (EN12237) = ATC 2 (EN16798) |
| Materiaal | EPE |
| Materiaal koppelstukken en beugels | PP |
| Materiaal T-stukken | EPP |
| Materiaal verloopstukken | PE |
| Wanddikte | 16 mm |
| Kleur | Grijs |
| Water absorptie (EN13472) | WS005 |
| Carbon footprint | 0 (kg CO² emissie per m³ foam) |

Te combineren producten

Ubiflux Vigor ventilatie-units

Air Excellent luchtverdeelsysteem

Ubbink geïsoleerde dakdoorvoeren en gevelinlaatkappen

Haelix luchttoevoer- en afvoerventielen