## Cahier des charges

# Ubbink AERFOAM CONDUITS ISOLES

Fabricant		Ubbink

Marque		Aerfoam conduits isolés

Description

Les conduits isolés Ubbink Aerfoam sont utilisés pour éviter les pertes de chaleur et la condensation dans les systèmes de distribution d'air pour la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air. La gamme Aerfoam est complète et, en fonction de la capacité requise, différents diamètres sont disponibles.

Système
Ce système de conduits hautement isolé et insonorisé présente une très faible perte de pression grâce aux parois intérieures lisses. Les conduits sont fabriqués en EPE et sont légers, faciles à couper, flexibles et résistants aux chocs.

Le système est produit de manière neutre en termes de CO² et présente donc une empreinte carbone nulle.

Caractéristiques du produit

- La gamme est complète et très étendue (conduits, coudes, pièces en T et en Y, manchons de raccordement, réductions et colliers).

- Les conduits sont disponibles en longueurs de 2 mètres. Les coudes sont de 15°, 30°, 45° et 90°.

- Tous les conduits Aerfoam ont une épaisseur de paroi de 16 mm.

- Le système de conduits isolés Aerfoam est disponible en 5 diamètres: 125, 150, 160, 180 et 200.

- Les conduits, les coudes et les tés sont fabriqués en EPE. La pièce en Y est fabriquée en EPP et les manchons de raccordement en PP.

- Le système de conduits isolés a une classe d'étanchéité à l'air D et une plage de température de -30°C à +60°C.

- Grâce aux manchons de raccordement, le système se monte sans ruban adhésif ni outil. Cela rend également le système facile à démonter et à nettoyer.

Données techniques

| Etanchéité | 30kg/m³ |
| --- | --- |
| Conductivité thermique | 0.041 W/m. K (EN12667) |
| Résistance thermique | R = 0.39 m² K/W |
| Classe de feu | B1 (EN4102) |
| Comportement au feu | Classe E (EN13501) |
| Etanchéité à l’air | Classe D (EN12237) = ATC 2 (EN16798) |
| Matériau | EPE |
| Matériau manchons de raccordement et colliers | PP |
| Matériau pièces en T | EPP |
| Matériau réductions | PE |
| Epaisseur de paroi | 16 mm |
| Couleur | Gris |
| Absorption de l’eau (EN13472) | WS005 |
| Empreinte carbone | 0 (kg CO² émission par m³ mousse) |

Produits à combiner avec les conduits isolés Aerfoam

Unités de ventilation Ubiflux Vigor

Système de distribution d’air Air Excellent

Passages de toiture et passages muraux isolés Ubbink

Bouches de pulsion et d’extraction Haelix